
编号：  ZB2015027   
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	2015级新生床上用品（含杭州校区）

	采购内容
	2015级新生床上用品（含相关用品供应、分发及售后服务）

	单位及数量
	3000套

	主要功能及用途
	根据学校的要求，保证2015级新生床上用品的质量

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产


二、货物清单

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	要求

	1
	床上用品
	套
	3000
	质量符合浙教办计【2015】34号文件颁布的《学生公寓用床上用品配置质量标准（试行）》的要求，款式大方。


每套配置为：

	名称
	规格
	质量指标
	数量

	1.5公斤云丝被
	150×200
	标明材料等级质量
	1

	2.5公斤棉胎
	150×205
	符合《学生公寓用床上用品配置质量标准（试行）》要求
	1

	2公斤垫胎（含90*200规格的细布套）
	85×195
	符合《学生公寓用床上用品配置质量标准（试行）》要求
	1

	高密支全棉被套
	155×210
	40×40、130×68
	1

	高密支全棉床单
	110×215
	40×40、130×68
	1

	高密支全棉枕套
	40×65
	40×40、130×68
	1

	涤纶蚊帐
	90×195×160
	21眼（帐钩一付）
	1

	500克枕芯
	38×63
	15D  云丝
	1

	牛筋包
	
	58×45×50
	1

	竹席
	85×190
	
	1

	共计10小件


三、质量要求

学生公寓用床上用品配置质量标准（试行）

	序号
	项目
	内  容
	标  准
	方  法
	依据

	
	
	床单、被套、枕套
	
	
	

	1
	安全
性能
	1、甲醛含量：≤75 mg/kg；
2、pH值：4.0～8.5；
3、耐水色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度：≥3级
4、异味：无；
5、可分解致癌芳香胺染料：禁用
	必须符合
	报名厂家必需提供2014年或以前浙江省产品质量安全风险监控专项监督抽查报告或产品检测报告
	国家强制性标准GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》的第5.1条

	2
	内在
质量
	1、纤维含量偏差：符合GB/T29862标准；
2、断裂强力：≥220N；
3、水洗尺寸变化率：±5.0%；
4、干洗尺寸变化率：±5.0%；
5、耐光色牢度（变色）：≥3级；
6、耐皂洗色牢度（变色、沾色）：≥3级；
7、耐干洗色牢度（变色、液沾色）：≥3级；
8、耐湿摩擦色牢度：≥2-3级
	符合
	
	GB/T 22796-2009《被、被套》的第4.3条、GB/T 22797-2009《床单》的第4.3条、GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》的第4.3条

	3
	外观
质量
	1、尺寸偏差率：
a. 床单：≥ - 2.5%

b. 被套：≥ - 2.5%

c. 枕套：≥ - 3.5%；
2、纬斜、花斜：≤4.0%；
3、色花、色差：≥ 3-4级；
4、外观疵点： 破损、针眼：破损不允许，针眼长度小于20 cm；色、污渍轻微允许3处/件；
5、印花、图案质量不影响整体外观；
6、缝纫质量：缝迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面(里)料缝制错位小于1 cm；边口处应打回针；跳针、浮针、漏针、脱线不超过1针/处，每件产品不超过3处；偏针不超过0.5 cm/20 cm；
7、附件：选用适合的缝线、纽扣、拉链等附件，且质量符合相关标准要求。
	符合
注：床单产品不考核绗缝针及绗缝质量。
	
	GB/T 22796-2009《被、被套》的第4.4和4.5条、GB/T 22797-2009《床单》的第4.4条、GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》的第4.4条

	4
	产品标识
	1、产品名称；
2产品规格（长度×宽度、填充物重量）；
3、纤维成分（按GB/T29862的规定标明其纤维的成分及含量）；
4、维护方法（按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，当图形符号满足不了需要时，可用文字予以说明）；
5、执行标准（标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号）；
6、安全类别（应根据GB 18401标明产品的安全类别，床上用品属于B类）；
7、质量等级；一等品
8、制造商名称及地址
9、检验合格证明 
其中规格、纤维成分及含量和维护方法三项内容应采用耐久性标签。
	必须符合
	报名厂家必需提供2014年或以前浙江省产品质量安全风险监控专项监督抽查报告或产品检测报告
	国家强制性标准GB 5296.4《消费品使用说明 第4部分纺织品和服装》的第5章和第6章

	注：以上项目全部符合本标准要求的床上用品三件套，才能参评学生公寓用床上用品招标。


	序号
	项目
	内  容
	标  准
	方法
	依据

	
	
	梳棉胎（盖胎、垫胎）
	
	
	

	5
	原料
要求
	1、不得使用以下物质用于棉胎加工的原料：

a. 医用纤维性废弃物；

b. 使用过的殡葬用纤维制品;

c. 来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品；

d. 国家禁止进口的废旧纤维制品；

e. 其他被严重污染或有毒有害的物质；

f. 被污染的纤维下脚；

g. 废旧纤维制品或其再加工纤维；

h. 纤维制品下脚或其再加工纤维；

i. GB/T 5705中规定的二、三类棉短绒；

j. 经脱色漂白处理的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤维；

k. 未洗净的动物纤维；

l. 发霉变质的絮用纤维。

2、不得检出金属物或尖锐物等有危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他不卫生物质；不得检出明显的粉尘。

3、原棉中的絮用纤维长度13 mm及以下的短纤维含量不得超过25%。
	必须符合
	报名厂家必需提供2014年或以前浙江省产品质量安全风险监控专项监督抽查报告或产品检测报告
	国家强制性标准GB 18383《絮用纤维制品通用技术要求》的4.1条

	6
	棉胎品级
	锯齿棉
	一级梳棉胎所用颜色级为31及以上（即白棉三级及以上；色泽为色白或乳白，稍亮；形态为纤维松散均匀，手感柔软，弹性较好）；二级梳棉胎所用颜色级为22及以上（即淡点污棉二级及以上；色泽为乳白带阴黄，显淡黄点；纤维松散均匀一般，手感弹性稍差）。
	必须符合
	
	国家强制性标准GB 1103.1《棉花 第1部分 锯齿加工细绒棉》的4.1.1条、GH/T 1020《梳棉胎》的第4.2和5.1条

	
	
	皮辊棉
	一级梳棉胎所用原棉为三级；二级梳棉胎所用原棉为四级。
	
	
	

	7
	含杂率
	一级：≤0.8%、二级：≤1.0%
	符合
	报名厂家必需提供2014年或以前浙江省产品质量安全风险监控专项监督抽查报告或产品检测报告
	GH/T 1020《梳棉胎》的第5.2条

	8
	网纱
	面纱：面纱采用双根面纱网制，正、反面各三层，分竖纱一层，左右斜纱各一层，每10 cm长度范围内竖纱、左右斜纱各不少于13道。3根以上的并纱不超过3处，缺纱小于2%；
筋纱：每面竖筋等距离分配不少于10道，左右斜筋各不少于15道，成菱形。竖筋、左、右斜筋每道用纱不少于2根
	符合
	
	GH/T 1020《梳棉胎》的第5.2条

	9
	研磨
	网纱研磨较透，研磨率≥80%
	符合
	
	GH/T 1020《梳棉胎》的第5.2条

	10
	尺寸允差
	尺寸允差为±2%
	符合
	
	GH/T 1020《梳棉胎》的第3.2条

	11
	重量允差
	重量允差为-3%
	符合
	
	GH/T 1020《梳棉胎》的第5.2条

	12
	产品标识
	1、产品名称；
2、产品规格（长度×宽度、棉胎重量）；
3、纤维成分（按GB/T29862的规定标明其纤维的成分及含量）；
4、维护方法（按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，当图形符号满足不了需要时，可用文字予以说明）；
5、执行标准（标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号）；
6、安全类别（应根据GB 18401标明产品的安全类别，床上用品属于B类）；
7、质量等级
8、制造商名称及地址
9、检验合格证明
	必须符合
	
	国家强制性标准GB 5296.4《消费品使用说明 第4部分纺织品和服装》的第5章和第6章

	注：以上项目全部符合本标准要求的梳棉胎，才能参评学生公寓用床上用品招标。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：1年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人的投标保证金转为履约保证金，验收合格后自行转为质保金，于半年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在学校安排好发放时间和地点后，须负责把床上用品发放给学生，并直接向学生收取床上用品款。

	交货时间

及地点
	时间：  2015年8月15日前
地点：  浙江师范大学指定地点         


五、特别说明

1.▲投标人在提交投标文件的同时须提供符合采购需求的样品一套。

2. 被套、床单、枕套所定规格均为缩水后规格。
3. 蚊帐、枕芯、竹席、牛津包等投标样品需标明质量指标。
4. 中标企业必须提供本企业生产的产品（蚊帐、竹席、牛筋包除外），否则按不合格产品处理。蚊帐、竹席、牛筋包非自己生产的产品，必须注明原厂商名称。

5.中标人必须按样品质量供货，如果不按样品质量要求交货，扣除全部履约保证金，并视违约程度，作退货处理或扣除相应差价，并列入黑名单。

6.中标人在产品质量和服务质量方面得到我校有关部门的认可，合同可以续签一年。

